悬浮地板参数要求：
[bookmark: _GoBack]产品为悬浮式拼装运动地板，基材采用高分子原生合成材料，严禁添加回收再生料、废旧塑料，无异味、无有害析出物，适配幼儿场地室外长期使用；板材底部一体成型多道加强支撑肋结构，抗压、抗弯折、承重性能优异；板材四周边角无毛刺、无尖锐凸起；板材锁扣拼接咬合紧密、拆装便捷，铺装完成后板块不松动、不脱扣、无翘边起拱。
产品尺寸：305mm*305mm*13.5mm/16.5mm
1、依据GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》标准外观检测：无裂痕、无分层，表面各区域色泽均匀。
2、参考DB13/T 5088-2019《悬浮式拼装运动地板技术规范》等，悬浮式拼装运动地板的高温试验应满足以下要求：（70℃，72h），试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象。
3、参考DB13/T 5088-2019《悬浮式拼装运动地板技术规范》等，悬浮式拼装运动地板的低温试验应满足以下要求：（-40℃，72h），试验后无龟裂、无破损、无变形等现象。
4、依据GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，抗滑值（BPN）应满足以下要求：干测≥80BPN-110BPN，湿测≥47BPN。 
5、依据GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准检测球反弹率≥75%。
6、有害物质释放限量和气味应符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》表4有害物质释放量和气味的要求或甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物TVOC，24小时释放量符合GB/T 18204.2-2014的要求。
7、依据GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准检测阻燃性达到I级标准。
8、依据GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》检测垂直变形及摩擦系数：经自然老化一年前后两次检测，产品垂直变形数值均≤3mm，摩擦系数均在0.4-0.7区间，且上述两项指标的变化率均不超过5%。
9、为保证产品在夏季湿热条件下、冬季湿冷条件下产品稳定不粉化、不破损，依据GB/T 17657-2022标准检测方法，经过冷冻箱、干燥箱及其他循环测试18个循环不低于3000h后，产品外观应无粉化、无破损、起皮和分层，且依据GB/T 250-2008标准评定的灰卡等级须始终保持≥5级。
以上参数须满足，响应文件须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告（加盖投标单位公章），否则视为无效投标响应。可提供一份包含上述指标的综合检测报告，也可分多份分项报告佐证，不强制每项单独出报告。









产品样例参考
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